Круг

- Сфера применения: изготовления крепежей, армирования ж/б конструкций, при контакте с морской водой, в промышленном производстве, для оборудования скоростных трасс, мостов и туннелей, приборостроение и др.

- Материал: AISI 304, 316, 201.

- Стандарты: DIN EN 10060-2004 / ГОСТ 5949-75 и ГОСТ 7417-75.

- Класс точности: H9-H11, K11-K12.

- Размерный ряд: 2-150 мм.

Вес 1 метра

- Сталь 304/321, калибр. h9.

| Диаметр в мм Вес 1 п.м. (кг.) | 5 0.154 | 6 0.222 | 7 0.302 | 8 0.395 | 10 0.617 | 12 0.888 | 14 1.210 | 15 1.390 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр в мм Вес 1 п.м. (кг.) | 16 1.580 | 18 2.000 | 20 2.470 | 22 2.980 | 24 3.550 | 25 3.850 | 30 5.550 | 7.550 |
| Диаметр в мм Вес 1 п.м. (кг.) | 40 9.860 | 45 12.500 | 50 15.400 | 55 18.700 | 60 22.200 | 70 30.200 | 80 39.500 | 90 49.940 |