ООО «Торговый Дом «Прометей»

142410, г. Ногинск, Московская область, ул. Бетонная, д.3

Контакты: (495) 979-76-05

(977) 316-7605

(903)100-34-47

ICQ: 408280786

E-mail: info@tdprometey.ru

Сайт: www.tdprometey.ru

# Каталог

# Люки нержавеющие разные

# Люки из нержавеющей стали характеризуются высоким качеством, стойкостью к различным средам и подтверждены соответствующими сертификатами. 

Все детали люков и заслонок, предлагаемых нашей компанией, такие как винты, скобы и рукоятки изготовлены из марки стали AISI 304, AISI 316L. 

Стандартные уплотнения обычно изготовлены из резины, способной контактировать с пищевыми продуктами в температурном диапазоне 18-50°С. 
Наша компания по запросу клиента также предлагает уплотнители для люков и крышек из таких материалов как: Silicon, Viton, NBR, EPDM. 

Выбор уплотнительного материала очень важен для соблюдения температурного режима и композиционных характеристик продукции. Полирование поверхности ведется до зеркального блеска со средней шероховатостью поверхности ±1,4-0,6, также возможно анодное покрытие.
При изготовлении люков и заслонок на заводе-изготовителе произведены испытания на воздействие давлением, растяжением и разрывом, результаты этих испытаний приводятся в каталоге.
Рекомендовано при эксплуатации придерживаться правил и периодически заменять элементы, находящиеся в постоянном контакте с жидкостями. Это заметно увеличит срок эксплуатации крышек и люков.

# Уплотнения для люков

| Сфера применения и харакетристики прокладок и уплотнений из эластомера. Торговое наименование Техническое наименование Сфера применения Температура ограничения | Не рекомендуется для NBR сополимер бутадиена с высоким содержанием акрилонитрила углеводы с содержанием ароматических соединений менее 45%, природный газ, воздух, воды, морская вода, спирты, двухатомные спирты. -20°C /+100°C -4°F /+212°F растворители, бензол, диметилбензол ЭТИЛЕН ПРОПИЛЕН высокотемпературный (EPDM HT) терполимер этилена и пропилена вода, пар, морская вода, солевые растворы, абразивные материалы, фосфаты, эфиры, кетоны, пищевые щелочные соединения, жидкости и твердые вещества -35°C /+150°C -31°F /+302°F растворители, бензол, диметилбензол СИЛИКОН Q кремнийсодержащий метилвенил напитки, пищевые продукты -30°C /+100°C -22°F /+302°F углеводы, растворители, пары VITON* FPM сополимер гексафторпропилена фтористого винилидена углеводороды с высоким содержанием ароматических соединений, минеральные и галогенозамещенные кислоты, фосфорная кислота, ароматические и алифатические эфиры -10°C /+160°C -14°F /+320°F пары, кетоны, амины, эфиры, щелочи NEOPRENE* CR полихлоропрен масла, разбавленные минеральные кислоты,щелочи, жиры -18°C /+90°C 0°F /+194°F кетоны, концентрированные кислоты, растворители для красок НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК (NR) латекс (растительный) абразивные материалы -35°C /+65°C -31°F /+149°F пары, углеводороды, масла TEFLON* (P.T.F.E) поли корродирующие вещества, растворители -40°C /+180°C -40°F /+356°F абразивные материалы, газообразный фтор, щелочные металлы в расплавленном состоянии * - торговая марка DU PONT Вышеприведенная таблица является ориентировочной. Многие факторы вляияют на размеры коррозии (тип раствора - концентрация - температура - наличие примесей и т.п.). Окончательная оценка производится клиентом в соотвествии с областью применения оборудования и его характеристиками. |
| --- | --- |