ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ 90° (60°, 45°, 30°) Отводы стальные, бесшовные, приварные наружным диаметром Dн от 45 мм до 630 мм, с радиусом кривизны R = 1 Dу и R = 1,5 Dу (Dу - условный диаметр) из сталей 20, 09Г2С - по ГОСТ 17375-01, ГОСТ 17380-01; из сталей 15Х5М, 12Х18Н10Т (08Х18Н10Т), 10Х17Н13М2Т - по ТУ 1468-001-17192736-01. Предназначены для соединения труб при строительстве трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам Госгортехнадзора и Госатомнадзора России.

Отводы 90° (60°, 45°, 30°) сталь 12Х18Н10Т (08Х18Н10Т), ТУ 1468-001-17192736-01 Типоразмер Dн, диаметр, мм R, радиус кривизны, мм S, толщина стенки, мм 45 60 3 57 75 3, 5, 6 76 100 3, 5, 6 89 120 3, 5, 6, 8 108 150 5, 6, 7, 8 225 159 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 219 300 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 273 375 10, 12, 14, 16, 18, 20 325 450 10, 14, 16, 20, 25 377 525 12, 14, 16, 18, 20, 22 426 600 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 35 530 500 12, 16, 18, 20 530 750 12, 16, 18, 20 630 600 12, 16, 20, 28 ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ 180° Отводы стальные, бесшовные, приварные, печные (калачи) наружным диаметром D от 108 мм до 219 мм из стали 20 - по ГОСТ 17375-01, ГОСТ 17380-01, из сталей 15Х5М, 12Х18Н10Т (08Х18Н10Т) - по ТУ 1468-001-17192736-01. Предназначены для соединения труб при строительстве трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам Госгортехнадзора России.

Отводы 180°

сталь 15X5M, ТУ 1468-001-17192736-01

| Типоразмер |
| --- |
| Dн, диаметр, мм | R, радиус кривизны, мм | S, толщина стенки, мм |
| 102 | 100 | 8, 10, 12 |
| 108 | 100 | 8, 10, 12 |
| 108 | 150 | 6, 8, 10, 12 |
| 114 | 101,5 | 9, 10, 12 |
| 127 | 125 | 10(12) |
| 152 | 137,5 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
| 159 | 150 (137,5) | 6, 8, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
| 159 | 225 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
| 168 | 152,5 | 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
| 219 | 200 (225) | 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
| 219 | 300 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
| 273 | 375 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
| 325 | 450 | 10, 12, 14, 16, 16, 20, 22, 24, 26, 28 |
| 377 | 525 | 12, 16, 18, 20, 22, 24 |
| 426 | 600 | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 35, 40 |
| 530 | 500 | 12, 14, 18, 20 |
| 530 | 750 | 12, 14, 18, 20 |
| 630 | 600 | 12, 16, 20, 28, 30 |